# CREATION 70 Clic

Een duurzame, comfortabele en eenvoudig te installeren klikvloer – ontworpen voor intensief gebruik

CREATION 70 CLIC is een synthetische, decoratieve en antistatische vloerbedekking in slijtagegroep T. De vloer is verkrijgbaar in planken en tegels met microvelling en combineert duurzaamheid met loopcomfort dankzij de geavanceerde Duo Core Technology.

Productopbouw
PUR+ Matt oppervlaktebehandeling
Transparante slijtlaag van 0,70 mm
Designfilm van 2 meter breed
Duo Core Technology: stijve kern met vezelversterkte ruglaag en flexibele bovenlaag
Totale dikte: 6 mm

Oppervlaktebehandeling
Cross-linked polyurethaancoating (PUR+ Matt)
Vereenvoudigt het onderhoud
Zorgt voor een ultra-matte, natuurlijke look

Installatiegemak
Kliksysteem met verticale vergrendeling aan lange en korte zijde
Snelle, lijmloze installatie – ideaal voor renovatie en intensief gebruik

Technische specificaties
Classificatie: 34 (commercieel) / 43 (industrieel) – EN-ISO 10874
Brandveiligheid: Bfl-s1 – EN 13501-1

Duurzaamheid & Milieu
Geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers (m.u.v. recyclaat)
Bevat 55% gerecycled materiaal
100% recyclebaar
REACH-conform
TVOC <10 µg/m³ (na 28 dagen – ISO 16000)

Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Productbeschrijving		gerflor.nl