# CREATION 70 Connect

Creation 70 Connect is een synthetische, decoratieve, flexibele en antistatische vloerbedekking in slijtagegroep T, verkrijgbaar in tegels. Het bestaat uit een transparante slijtlaag van 0,70 mm, een designfilm, een gekalanderde laag en een PVC-compact onderlaag versterkt met vezels. De totale dikte is 5 mm.

De vloer is voorzien van een PUR+ Matt-oppervlaktebehandeling, wat het onderhoud vereenvoudigt en de noodzaak van aanvankelijke polijstbeurten elimineert.

Creation 70 Connect is een klikvloer die geschikt is voor commercieel en industrieel gebruik, met gebruiksklassen 34 / 43 volgens EN-ISO 10874 en een Bfl-s1-classificatie voor rookontwikkeling volgens EN 13501-1.

Creation 70 Connect is geschikt voor incidenteel rollend verkeer tot 250 kg.

Creation 70 Connect wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers, met uitzondering van gerecycled materiaal. Het is 100% recyclebaar en bevat 55% gerecycled materiaal. Het product voldoet volledig aan de REACh-vereisten. De emissie van organische stoffen bedraagt minder dan 10 µg/m³ (TVOC <28 dagen – ISO 16000-6).

Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Productbeschrijving	gerflor.nl