# CREATION 70 ZEN

CREATION 70 ZEN is een akoestische en decoratieve vloer, vervaardigd uit PVC-multilagen en versterkt met twee glasvezellagen. Het product is beschikbaar in tegels en planken, met vier afgeschuinde randen. Het heeft een antistatische slijtvastheidsgroep T en een antislipwaarde van R10.

De vloer heeft een transparante slijtlaag van 0,70 mm dik, met een totale dikte van 4,35 mm.

Het gebruik van schuim met hoge dichtheid zorgt voor een goede indrukweerstand van gemiddeld 0,12 mm en een hoog niveau van akoestische isolatie (-20 dB).

Dankzij de dubbele versterking (glasvezelvlies + glasvezelraster) en een gekalanderde tussenlaag, behoudt de vloer zijn dimensionale stabiliteit bij temperatuurschommelingen (<0,03%).

De vloer is voorzien van een cross-linked polyurethaanoppervlaktebehandeling (ProtecshieldTM), die het onderhoud vergemakkelijkt en microkrassen voorkomt.

CREATION 70 ZEN is geschikt voor intensief gebruik (commercieel/industrieel) met klasse 34/42 volgens EN-ISO 10874 en heeft de brandveiligheidsclassificatie Bfl-s1 voor rookontwikkeling volgens EN 13501-1.

CREATION 70 ZEN is een loslegproduct dat wordt bevestigd met een kleefmiddel.

Deze installatie maakt onder andere plaatsing op asbesthoudende ondergronden mogelijk en is bovendien verwijderbaar.

CREATION 70 ZEN wordt in Frankrijk geproduceerd met 15% gerecycled materiaal en weekmakers zonder ftalaten (met uitzondering van het gerecyclede materiaal). Het is 100% recyclebaar en volledig REACH-conform.

De VOC-emissies na 28 dagen (ISO 16000-6) liggen onder de detectielimiet (<10 μg/m³).

Volgens ISO 21702 heeft het product een antivirale werking tegen het humane coronavirus, waarbij het aantal virussen na 2 uur met 99,7% wordt verminderd.

Daarnaast heeft het een antibacteriële effectiviteit (E. coli / S. aureus / MRSA): >99% na 24 uur volgens ISO 22196.

Via het Second Life-programma kunnen alle vormen van vloerbedekkingsafval – inclusief snijverlies, oude stock of gebruikte vloeren – worden ingezameld met het oog op hergebruik. In overleg met de fabrikant worden het recyclingcontract en de benodigde containers afgestemd.

Schoon snijafval of restmateriaal na installatie wordt getransporteerd naar een van de productielocaties, waar het wordt hergebruikt voor de productie van nieuwe vloeren. Gebruikte vloerbedekking wordt na afloop van de levensduur ingezameld en verwerkt in een gespecialiseerd recyclagecentrum, waar innovatieve koel-, scheidings- en sorteertechnieken worden ingezet. De teruggewonnen grondstoffen worden vervolgens gebruikt voor nieuwe toepassingen.

Productbeschrijving	gerflor.nl