# TARAFLEX TABLE TENNIS 4.5

TARAFLEX TABLE TENNIS 4.5 is een 4,5 mm dikke sportvloer. Verkrijgbaar in rollen van 1,5 meter breed en 20,5 meter lang. De vloer heeft een UV-uitgeharde PROTECSOL® toplaag voor eenvoudig onderhoud en een optimale balans tussen grip en glijweerstand. De constructie bestaat uit een gesloten hoogwaardige schuim onderlaag en een 100% PVC-top, versterkt met een glasvezelnet voor uitstekende dimensionale stabiliteit en indrukweerstand (≤ 0,5 mm volgens EN 1516). De kleuren zijn volledig homogeen.

Technische Specificaties

- Verticale vervorming (volgens EN 14809): ≤ 0,2 mm

- Antislipweerstand (volgens EN 13036-4): tussen 80 en 110

- Slijtvastheid (volgens EN 1517): ≤ 350 mg

- Geluidsisolatie: 17 dB

- Balterugkaatsing: ≥ 98%

Gezondheids- en Veiligheidseigenschappen

- Anti-virale werking (volgens ISO 21702): Vermindert het aantal humane coronavirussen met 99,37% binnen 2 uur.

- Anti-bacteriële werking (volgens ISO 22196): Vermindert E. coli, S. aureus en MRSA met 99% binnen 24 uur.

- Brandclassificatie: Cfl-s1

- Bevat geen zware metalen of CMR 1&2-componenten en voldoet volledig aan REACH.

- VOC-uitstoot (vluchtige organische stoffen): < 100 µg/m³ (TVOC na 28 dagen, volgens ISO 16000-6).

- Recyclebaarheid: 100%.

Certificeringen en Rapportage

De fabrikant kan op verzoek een volledig testrapport volgens EN14904, uitgevoerd door een onafhankelijk en goedkeurend testlaboratorium, en een prestatieverklaring voor dit product leveren.

Via het Second Life-programma kunnen alle vormen van vloerbedekkingsafval – inclusief snijverlies, oude stock of gebruikte vloeren – worden ingezameld met het oog op hergebruik. In overleg met de fabrikant worden het recyclingcontract en de benodigde containers afgestemd.

Schoon snijafval of restmateriaal na installatie wordt getransporteerd naar een van de productielocaties, waar het wordt hergebruikt voor de productie van nieuwe vloeren. Gebruikte vloerbedekking wordt na afloop van de levensduur ingezameld en verwerkt in een gespecialiseerd recyclagecentrum, waar innovatieve koel-, scheidings- en sorteertechnieken worden ingezet. De teruggewonnen grondstoffen worden vervolgens gebruikt voor nieuwe toepassingen.

Productbeschrijving	gerflor.nl