GTI MAX CONNECT est une dalle technique pose libre d'une épaisseur de 6 mm, renforcé par deux grilles en fibre de verre. Ces dalles peuvent être installés à l'aide d'un système d'emboîtement avec des queues d'aronde.

GTI MAX CONNECT présente une couche d'usure homogène en vinyle de 2 mm, fabriquée par un processus continu à haute pression offrant une résistance exceptionnelle au trafic intense et aux charges statiques (classification CSTB pour les sols industriels R2 et classification UPEC U4P4S).

GTI MAX CONNECT est traité avec un traitement de surface en polyuréthane (PUR), assurant un entretien facile et empêchant les taches causées par divers produits chimiques utilisés dans les environnements industriels. Ce traitement offre d'excellentes caractéristiques d'entretien et ne nécessite aucun traitement pendant toute sa durée de vie.

GTI MAX CONNECT possède des propriétés antistatiques permanentes : <2000V (EN1815).

GTI MAX CONNECT est non émissif de composés organiques volatils, avec des niveaux <10 μg/m³ (TVOC après 28 jours, ISO 16000-6).