GTI MAX CLEANTECH est une dalle technique pose libre d'une épaisseur de 6 mm, renforcé par deux grilles en fibre de verre. Ces dalles sont soudées à chaud afin de les rendre résistant à l’eau.

GTI MAX CLEANTECH dispose d'une couche d'usure en vinyle homogène de 2 mm, fabriquée par un processus continu à haute pression offrant une résistance exceptionnelle au trafic intense et aux charges statiques (classification CSTB pour les sols industriels R2 et classification UPEC U4P4S).

GTI MAX CLEANTECH est traité avec un traitement de surface en polyuréthane (PUR), garantissant un entretien facile et empêchant les taches causées par divers produits chimiques utilisés dans les environnements industriels. Ce traitement présente d'excellentes caractéristiques d'entretien et ne nécessite pas de cirage pendant toute sa durée de vie.

GTI MAX CLEANTECH possède des propriétés antistatiques permanentes : <2000V (EN1815).

GTI MAX CLEANTECH est non émissif de composés organiques volatils, avec des niveaux <10 μg/m³ (TVOC après 28 jours, ISO 16000-6).