# TARAFLEX BADMINTON 4.5

- TARAFLEX BADMINTON 4.5
Dikte: 4,5 mm
Afmetingen: Rollen van 1,5 m breed en 20,5 m lang
Structuur: Heterogeen gekalanderd met reliëfoppervlak

- Technische eigenschappen

- Oppervlaktebehandeling: UV-geharde PROTECSOL® voor eenvoudig onderhoud en optimale balans tussen grip en glijden

- Samenstelling: hoogwaardige schuimlaag en een toplaag van 100% puur PVC, versterkt met glasvezelraster voor dimensionale stabiliteit

- Indrukweerstand: ≤ 0,5 mm (EN 1516)

- Kleur: door en door gekleurd

- Verticale vervorming: ≤ 0,2 mm (EN 14809)

- Antislipwaarde: 80–110 (EN 13036-4)

- Slijtvastheid: ≤ 350 mg (EN 1517)

- Geluidsreductie: 17 dB

- Balstuit: ≥ 98%

- Hygiëne & veiligheid

- Antiviraal: 99,37% reductie van humane coronavirussen binnen 2 uur (ISO 21702)

- Antibacterieel: 99% werkzaam tegen E. coli, S. aureus en MRSA binnen 24 uur (ISO 22196)

- Brandreactie: Cfl-s1

- Emissies: TVOC < 100 µg/m³ na 28 dagen (ISO 16000-6)

- REACH-conform: Geen zware metalen of CMR 1&2-stoffen

- Recyclebaarheid: 100% recyclebaar

- Documentatie op aanvraag

- EN 14904-testrapport (onafhankelijk laboratorium)

- Prestatieverklaring beschikbaar

Via het Second Life-programma kunnen alle vormen van vloerbedekkingsafval – inclusief snijverlies, oude stock of gebruikte vloeren – worden ingezameld met het oog op hergebruik. In overleg met de fabrikant worden het recyclingcontract en de benodigde containers afgestemd.

Schoon snijafval of restmateriaal na installatie wordt getransporteerd naar een van de productielocaties, waar het wordt hergebruikt voor de productie van nieuwe vloeren. Gebruikte vloerbedekking wordt na afloop van de levensduur ingezameld en verwerkt in een gespecialiseerd recyclagecentrum, waar innovatieve koel-, scheidings- en sorteertechnieken worden ingezet. De teruggewonnen grondstoffen worden vervolgens gebruikt voor nieuwe toepassingen.

Productbeschrijving	gerflor.nl