POWERSHOCK 300

POWERSHOCK 300 – Rubberen tegels voor crossfittoepassingen

Powershock 300 is de ideale oplossing voor intensieve sportomgevingen zoals crossfitzones en krachttrainingsruimtes. Deze rubberen tegels van 50 x 50 cm met een dikte van 30 mm bieden uitstekende schokabsorptie en duurzaamheid. Dankzij de hoge dichtheid en robuuste samenstelling zijn ze bestand tegen zware belasting en intensief gebruik.

De tegels hebben een brandclassificatie van Cfl-s1 (EN 13501-1), bieden een geluidsisolatie van 24 dB (EN ISO 717/2) en hebben een uitstekende weerstand tegen indrukken van slechts 0,12 mm (EN 1516). Met een schokabsorptie van 49% (EN 14808) beschermen ze zowel sporters als apparatuur effectief.

Powershock 300 wordt geleverd met connectoren voor een stabiele plaatsing en afwerkingsprofielen voor een nette afwerking. Installatie gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant, zodat optimale prestaties en een lange levensduur gegarandeerd zijn.

Productbeschrijving 	 	gerflor.nl