PREMIUM ZERO

Nuestro PREMIUM ZERO ACOUSTIC se compone de una capa de desgaste de más de 1 mm de grosor, , prensada bajo 800 toneladas sin relleno, que incorpora virutas coloreadas prensadas muy densamente, con un acabado mate y sin capa de desgaste transparente. Ofrece una clasificación de desgaste del grupo T y está disponible en planchas de 2 m de ancho. Está reforzada con una rejilla de doble fibra. Su soporte compacto está calandrado, prensado y contiene un soporte de espuma de muy alta densidad (VHD). Ofrece un aislamiento acústico de 16 dB, una resistencia a la indentación de 0,06 mm y una facilidad para rodar cargas pesadas.

PREMIUM ZERO ACOUSTIC está tratado con Evercare™, tratamiento superficial patentado obtenido por reticulación láser UV que ofrece la mejor resistencia química a los principales productos utilizados en el entorno sanitario como betadine, eosina, soluciones hidroalcohólicas, facilitando el mantenimiento y haciendo que el suelo sea duradero. Este tratamiento evita la aplicación de cualquier emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.

Según la norma ISO 21702, PREMIUM ZERO ACOUSTIC tiene actividad antivírica contra los Coronavirus humanos: reduce el número de virus en un 99,7% después de 2h00.

Según la norma ISO 22196, tiene una actividad antibacteriana frente a E. coli, S. aureus y MRSA del 99% después de 24h00.

Se compone de : 25% de contenido reciclado / 22% de contenido biológico (fabricado a partir de residuos de soja) / 30% de vinilo fabricado a partir de fuentes renovables como el aceite de cocina usado (según un enfoque de equilibrio de masas) ; 100% de los están totalmente controlados y cumplen la normativa REACH.

Está libre de formaldehído, metales pesados y CMR 1 y 2 o vPvB (muy persistente y muy bioacumulativo) o PBT (persistente, bioacumulativo y tóxico) y cumple al 100% con REACH. Sus emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 μg / m3) y este producto está clasificado A + (la mejor clase) y certificado Floorscore® & M1 para la calidad del aire interior. PREMIUM ZERO ACOUSTIC tiene una eficacia antibacteriana (E.coli / S.aureus / MRSA) : >99% después de 24 horas según ISO22196.

PREMIUM ZERO ACOUSTIC se fabrica en Francia, es 100% reciclable, y el revestimiento de suelo tendrá su ficha EPD individual (número 4791509685.108.1).