Design Tile is een synthetische, decoratieve, flexibele, antistatische vloerbedekking van slijtagegroep T. De vloertegen bestaat uit een meerlagige tegel met een transparante slijtlaag van 0,70 mm dik en een bedrukte film op een geïnjecteerde rug. De totale dikte bedraagt 7,8 mm.

Design Tile zijn losliggende vloertegels met een verborgen zwaluwstaart-verbinding en voegenranden. De gebruiksweerstand is 34 / 43 (commercieel / industrieel gebruik) volgens EN-ISO 10874 en het heeft een rookemissieklasse van Bfl -s1 volgens EN 13501-1.

Design Tile is vervaardigd uit ultrastabiel, 100% recyclebaar materiaal met tot 80% gerecycled inhoud. Het voldoet aan de REACH-regelgeving. De emissiesnelheid van vluchtige organische stoffen bedraagt minder dan 100 microgram/m³ (TVOC <28 dagen – ISO 16000-6).