PREMIUM COMPACT

Compact heterogene pvc-vloerbekleding samengesteld uit een minimaal 1mm dikke homogene toplaag uit puur pvc zonder vulstoffen met ingewerkt dessin.

Onder de homogene slijtlaag bevindt zich een compacte gekalenderde backing voorzien van 53% gerecyclede content en één glasvezelraster die zorgt voor extra stabiliteit en een goede indrukweerstand.

Deze geperste homogene slijtlaag met dessin door en door heeft een bijzondere resistente kras – en vuil werende oppervlaktebehandeling genaamd Evercare™. Deze coating verkrijgt zijn sterke eigenschappen door een UV Laser Crosslinking behandeling. Bij normaal gebruik en het volgen van het onderhoudsprotocol is het tijdens de gehele levensduur niet noodzakelijk een nieuwe beschermlaag aan te brengen. Daarnaast biedt het een geluidsisolatie van 8 dB.

Het oppervlak is voorzien van een EvercareTM-behandeling met dubbele UV- en lasercrosslinking, wat het onderhoud vergemakkelijkt en bestand is tegen vlekken van producten zoals Betadine en eosine (waterig en alcoholisch), hydroalcoholische oplossingen en markeerstiften.

PREMIUM COMPACT wordt in Frankrijk geproduceerd, is 100% recyclebaar en restanten van installatie en einde-levenscyclus kunnen worden verzameld en gerecycled via het Gerflor Seconde Life-programma.

De gekozen vloerbedekking heeft een individuele milieuproductverklaring (EPD), gecontroleerd en beschikbaar in de SPOT-database (https://spot.ul.com/). De LCA van dit product geeft een uitstoot van 7,3 kg eq CO₂/m².

Volgens de ISO21702-norm heeft PREMIUM COMPACT een antivirale werking tegen menselijke coronavirussen: het vermindert het aantal virussen met 99,7% na twee uur. Volgens de ISO22196-norm heeft het een antibacteriële werking tegen E. coli, S. aureus en MRSA van 99% na vierentwintig uur.

Het product is samengesteld uit: 38% gerecycled materiaal, 17% bio gebaseerde grondstoffen (verkregen uit plantaardig landbouwafval), 25% zout en 20% fossiele grondstoffen. Deze fossiele materialen zijn volledig gecontroleerd en voldoen aan de REACH-regelgeving.

Vrij van formaldehyde en zware metalen, voldoet het aan de Europese REACH-verordening. Het bevat geen ftalaten. De emissies van TVOC in de lucht na achtentwintig dagen (NF EN 16000) zijn < 10 μg/m³ en zijn ingedeeld in klasse A+ (de beste klasse) binnen het kader van de gezondheidslabeling.