TRANSIT TEX 2S3

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC multicouche imprimé, doublement armaturé par un voile de verre et un textile en envers, isophonique, à couche d’usure transparente (0.45 mm), classe de glissance R10, groupe T d’abrasion, en rouleau de 2 , 3 et 4 m de large, de type TRANSIT TEX 2S3.

Fabriqué en France, Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie »

Sa composition comprendra au moins 30% de matières minérales et 20

% de matières inépuisables. Son envers textile sera fait jusqu’à 95% de bouteilles PET recyclées. Les produits GERFLOR sont conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) seront < 100 µg / m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il bénéficiera d’une isolation acoustique de 16 dB.

Le revêtement de sol Transit Tex 2S » se posera sans colle avec un adhésif double face non migrant en périphérie des pièces et aux joints des lés. Il sera apte à l’usage dans des locaux classés au plus U2SP3E1/2C2 (avis technique en cours). Avec un adhésif de type Fix&Free, il sera préconisé en rénovation, pour le recouvrement de supports anciens, y compris amiantés.

Il bénéficiera d’un grainage mécanique et du traitement de surface Gernet® Ultra qui facilitera l’entretien.

Le produit dispose d’une FDES certifiée

Modèle de descriptif	gerflor.fr