CREATION 55 LOOSELAY

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT costituita da un sottostrato compatto rinforzato con un velo in fibra di vetro combinato ad uno strato flessibile per un maggior comfort superficiale. Doghe o piastre di varie dimensioni di spessore 4,50 mm, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,55 mm che protegge uno strato a motivi stampati. La posa può avvenire o con colla attacca/stacca per superfici superiori a 30 mq; per superfici minori anche a posa libera senza colla. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento ProtecShield ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 7; - grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 74 db(a) secondo norma NF S 31074; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 35% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione M1. - la pavimentazione in oggetto ha misure di 229x1220, 152x914, 600x600 e 914x914 - il formato 914x914 può essere, a richiesta, fornito senza bisellatura laterale a misura piastre 900x900 mm

_____________________________________________________________________________________ LVT E SPC

Versione 1.0 – Febbraio 2025