[image: image1.png]Gerflor





CREATION 70 MEGACLIC

CREATION 70 MEGACLIC est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, antistatique, de groupe d’abrasion T, disponible en dalles et lames avec bords biseautés. Il est composé d’une couche d’usure transparente de 0,70 mm, d’un film décoratif et renforcé par des particules de fibre de verre, combiné à une couche supérieure souple pour offrir une surface confortable. L’épaisseur totale est de 6 mm.

Il bénéficie d’un traitement de surface en polyuréthane réticulé (ProtecShield), facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.
CREATION 70 MEGACLIC est un revêtement de sol en dalles et lames, assemblées avec un système de double clic vertical sur les côtés longs et courts pour une installation rapide et solide. Il présente une résistance à l’usage de niveau 34 / 43 selon la norme EN-ISO 10874 et une classification Bfl-s1 pour l’émission de fumée selon la norme EN 13501-1.

CREATION 70 MEGACLIC est fabriqué avec des plastifiants sans phtalates (hors contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 29 % de matière recyclée. Il est conforme à la réglementation REACH. Le taux d’émission de composés organiques volatils est < 10 µg/m³ (TVOC < 28 jours – ISO 16000-6).
Product Description

gerflor.com

[image: image1.png]