CREATION 40 est un revêtement de sol décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés (4 côtés). Il est constitué d'une couche d'usure de 0,40mm, d'un film décors imprimé en haute définition pour offrir une variété maximale dans le décor. Il dispose également d’une couche acoustique sur le dessus du produit pour un meilleur confort à la marche, et d’une couche intercalaire confort pour une meilleure facilité de découpe à l'installation. L'épaisseur totale est de 2mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (ProtecshieldTM) facilitant l’entretien et une résistance aux micro-rayures.

CREATION 40 est un produit à coller. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

CREATION 40 est certifié U2sP3E2C2, n° de certificat N° 783/356-006.1-07/24 et répond au classement européen 23-32.

CREATION 40 ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie ». Il contient en moyenne 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire, Floorscore®, IAC Gold & M1.

CREATION 40 dispose d’une FDES individuelle, vérifiée et disponible sur la base INIES.