CREATION 40 CLIC est un revêtement de sol décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés (4 côtés). Il est constitué d'une couche d'usure de 0,45mm, d'un film décors de 2m imprimé en haute définition pour offrir une variété maximale dans le décor. Il dispose également d’une une couche acoustique sur le dessus du produit pour un meilleur confort à la marche, et une facilité de découpe, et d’une couche rigide qui permet la rénovation sur support existant, par exemple. L'épaisseur totale est de 4,5mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (ProtecshieldTM) facilitant l’entretien et une résistance aux micro-rayures.

CREATION 40 CLIC est un produit facile et rapide à clipser grâce à son système Fold Down Gerflor : vertical dans le sens travers, horizontal dans le sens long. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

CREATION 40 CLIC peut être posé dans les locaux U2sP3E1/2C2, est certifié par un Avis Technique, n°12/22-1818_V1 et répond au classement européen 23-32.

CREATION 40 CLIC ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie ». Il contient en moyenne 33% de contenu recyclé. Ce taux moyen est certifié par SCS Global Services.

Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire, Floorscore® & M1.

CREATION 40 CLIC dispose d’une FDES individuelle, vérifiée et disponible sur la base INIES.