[image: image1]
[image: image2.png]Gerflor

theflooringroup








             
      Mipolam Astro
MIPOLAM ASTRO est un revêtement de sol en vinyle homogène, pressé en lés de 2 mètres de large, avec une épaisseur de 2 mm et un poids de 2900 g.

Le design non directionnel, avec une couleur répartie sur toute l’épaisseur, est disponible en 14 coloris avec une belle finition mate. Ce revêtement convient aux zones à trafic moyen à intense et facilite les traitements de jonction sol-mur, les angles et les soudures.

Le sol est doté du traitement Easycare, qui offre une résistance chimique aux principaux produits utilisés dans les environnements de soins, tels que la Bétadine, l’éosine et les solutions hydroalcooliques, ce qui rend l’entretien facile et prolonge la durée de vie du revêtement. Grâce à ce traitement, aucune émulsion acrylique n’est nécessaire pendant toute la durée de vie du produit.

Le revêtement est composé de 74 % de matières premières durables et contient 25 % de matériaux recyclés. Il est sans formaldéhyde, sans métaux lourds, sans substances CMR de catégorie 1 & 2, et ne contient pas de substances vPvB (très persistantes et très bioaccumulables) ni PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques). Il est conforme à la réglementation REACH, 100 % sans phtalates et entièrement recyclable.

Selon la norme ISO 21702, Mipolam Astro présente une activité antivirale contre les coronavirus humains, avec une réduction de 99,7 % du nombre de virus après 2 heures. Selon la norme ISO 22196, il présente une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA, avec une réduction de 99 % après 24 heures.

Les émissions de COV après 28 jours (ISO 16000-6) sont inférieures au seuil de détection (<10 μg/m³) et le produit est classé A+ (meilleure classe). Le revêtement est antistatique (<2kV) et présente une empreinte résiduelle ≤ 0,02 mm. Il est conforme à la norme EN ISO 10581, possède un liant de type I, convient aux zones à trafic intense et offre une résistance au feu de classe Bfl-s1.

Description du produit 

gerflorbenelux.com

