[image: image1.jpg]




TARASAFE ULTRA
	DESCRIZIONE

Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con caratteristiche antiscivolo R10, secondo  DIN 51130 e classe B secondo DIN 51097,  larghezza dei teli 2 m, spessore 2 mm, peso 2460 gr/mq, con uno strato d’usura di spessore 0,85 mm,, con chip in PVC colorati di diversi formati e incrostazioni di particelle di carburo di silicio che ne migliorano il grip. Offre una manutenzione facilitata grazie al trattamento superficiale SPARCLEAN ottenuto tramite fotoreticolazione UV della superficie.

	Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

· norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei;
· gruppo di abrasione T secondo EN 660-2;
· resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2  inferiore a 2 mmc;
· classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1;
· classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893;
· impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196;
· elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702;
· dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration;
· è provvisto di certificazione Floorscore;
· ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;
· Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 20% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025;

· Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione M1.

	_____________________________________________________________________________________


PAVIMENTI ANTI SDRUCCIOLO
Versione 1.0 - 07/2024



[image: image1.jpg]