[image: image1.jpg]




MIPOLAM ASTRO
	DESCRIZIONE

Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874,  larghezza dei teli 2 m, spessore 2 mm, peso 3000 gr/mq, decoro non direzionale presente per tutto lo spessore del prodotto. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento EASYCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

	Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

· norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici omogenei;
· gruppo di abrasione T secondo EN 660-2;
· resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2  inferiore a 2 mmc;
· classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1;
· classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN13893;
· conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;
· isolamento acustico secondo EN ISO717-2:  dB 5;
· ha una certificazione di batteriostaticità maggiore del 99% secondo norma ISO 22196;
· elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702;
· è provvisto di certificazione Floorscore;
· ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;
· Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 24% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025;
· Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione Air Comfort Gold.

	_____________________________________________________________________________________


ROTOLI OMOGENEI
Versione 2.0 – 10/2025


[image: image1.jpg]