CREATION 70 CLIC to dekoracyjne, elastyczne rozwiązanie podłogowe, sklasyfikowane w grupie ścieralności T. Dostępne w formacie paneli i płytek z czterostronną fazą. Produkt posiada warstwę użytkową o grubości 0,70 mm oraz dekoracyjną folię drukowaną w wysokiej rozdzielczości (2 m), zapewniającą maksymalną różnorodność wzorniczą.

Podłoga wyposażona jest w warstwę akustyczną, która zwiększa komfort chodzenia i ułatwia cięcie podczas montażu. Sztywny rdzeń umożliwia instalację na istniejących podłożach, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do projektów renowacyjnych.

Całkowita grubość produktu wynosi 5 mm.

CREATION 70 CLIC posiada powierzchnię zabezpieczoną poliuretanową powłoką Protecshield™ o strukturze sieciowej, która ułatwia konserwację i zwiększa odporność na mikrozarysowania.

Dzięki systemowi Gerflor Fold Down Clic, montaż jest szybki i prosty: blokowanie pionowe na krótkiej krawędzi oraz poziome na długiej.

Produkt sklasyfikowany jest jako Bfl-s1 zgodnie z normą ogniową EN 13501-1.

CREATION 70 CLIC spełnia europejskie klasyfikacje 34-43.

Podłoga jest wolna od ftalanów (z wyjątkiem zawartości z recyklingu) i w 100% nadaje się do recyklingu. Odpady montażowe oraz zużyte podłogi (w określonych warunkach) mogą być zbierane i przetwarzane w ramach programu Gerflor „Second Life”.

Zawiera średnio 33% materiału z recyklingu, co zostało potwierdzone przez SCS Global Services.

Produkt zgodny z regulacjami REACH.

Emisja LZO po 28 dniach (NF EN 16000) wynosi < 10 µg/m³ – najwyższa klasa A+, certyfikaty Floorscore® oraz M1.

CREATION 70 CLIC posiada indywidualną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD), zweryfikowaną i certyfikowaną przez UL Certification.