[image: image1.jpg]




CREATION 30 
	DESCRIZIONE

Pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT doghe o piastre di varie dimensioni da incollo spessore 2,00 mm, peso 3460 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,30 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento ProtecShield ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

	Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

· norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei;
· gruppo di abrasione T secondo EN 660-2;
· resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2  inferiore a 2 mmc;
· classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1;
· classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893;
· isolamento acustico secondo EN ISO717-2:  dB 4;
· grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 77 db(a) secondo norma NF S 31074;
· impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196;
· elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702;
· è provvisto di certificazione Floorscore;
· ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

	_____________________________________________________________________________________





[image: image1.jpg]