CREATION 70 CLIC

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato con nucleo rigido combinato ad uno strato flessibile per un maggior comfort superficiale. Doghe o piastre di varie dimensioni con profilatura ad incastro laterale orizzontale sui lati lunghi e verticale sui corti, spessore 5 mm, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento ProtecShield ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 4; - grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 79 db(a) secondo norma NF S 31074; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 28% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione Air Comfort Gold.

_____________________________________________________________________________________ Versione 2.0 - 10/2025