[image: image1.jpg]




CREATION 40 CLIC ACOUSTIC
	DESCRIZIONE

Pavimentazione vinilica acustica multistrato composta da uno strato superiore acustico combinato ad un nucleo rigido e ad un materassino acustico all’intradosso per un maggior comfort. In doghe o piastre di varie dimensioni con profilatura ad incastro laterale orizzontale sui lati lunghi e verticale sui corti, spessore 5,50 mm, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,45 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento ProtecShield ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

	Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

· norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei;
· gruppo di abrasione T secondo EN 660-2;
· resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2  inferiore a 2 mmc;
· classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1;
· classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893;
· isolamento acustico secondo EN ISO717-2:  dB 19;
· grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 79 db(a) secondo norma NF S 31074;
· impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196;
· elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702;
· ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;
· Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 28% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025;
· Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione M1.

	_____________________________________________________________________________________

Versione 2.0 - 10/2025


[image: image1.jpg]