CREATION 70 est un revêtement de sol décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés (4 côtés). Il est constitué d'une couche d'usure de 0,70mm, d'un film décors imprimé en haute définition pour offrir une variété maximale dans le décor. Il dispose également d’une couche acoustique sur le dessus du produit pour un meilleur confort à la marche, et d’une couche intercalaire confort pour une meilleure facilité de découpe à l'installation. L'épaisseur totale est de 2,5mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (ProtecshieldTM) facilitant l’entretien et une résistance aux micro-rayures.

CREATION 70 est un produit à coller. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

CREATION 70 est certifié U4P3E2C2, n° de certificat N° 302.016 et répond au classement européen 34-43.

CREATION 70 ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie ». Il contient en moyenne 20% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire, Floorscore®, IAC Gold & M1.

CREATION 70 dispose d’une FDES certifiée et disponible sur la base INIES.