CONNOR SPORTS ASPIRE I is een sportvloer van het type houten parket met een totale dikte van 50 mm. Het is geclassificeerd in categorie A4 volgens de norm EN 14904 en heeft een brandclassificatie Cfl-s1.

Het bestaat uit een 14 mm dik sportparket, met een toplaag van 3,5 mm massief eiken, in de fabriek gelakt om slipweerstand, slijtvastheid en krasbestendigheid te garanderen, en een 10,5 mm meerlagige houten plaat.

Het parket is voorzien van mes- en groefverbindingen en wordt met 25 mm nieten bevestigd op een onderconstructie bestaande uit dubbele multiplexplaten van 2×12 mm.

Het geheel rust op rubberen dempingsblokken van 12 mm, die een schokabsorptie van meer dan 55% bieden en uniforme sportprestaties over het gehele oppervlak garanderen.

De volledige sportvloer wordt vervolgens geïnstalleerd op een polyethyleenfolie (200 micron) met een overlapping van 20 cm en een opstand van 5 cm tegen de plint.

Zones die zwaar worden belast door statische of dynamische lasten worden versterkt met houten blokken (40×40×12 mm), zonder dat dit invloed heeft op de sporttechnische eigenschappen van het geheel.

De afwerking aan de randen gebeurt met geventileerde plinten.

CONNOR SPORTS ASPIRE I heeft een garantie van 10 jaar en is gecertificeerd door internationale sportfederaties zoals de IHF (International Handball Federation) en FIBA (International Basketball Federation), niveau 1.