DLW LINO ART

DLW LINO ART est un revêtement de sol compact en linoléum calandré, en lés de 2 mètres de large, offrant une excellente résistance à l’usure quotidienne dans les zones à fort trafic.

Son poids est de 2900 g/m² pour une épaisseur de 2,5 mm.

Il présente un design terrazzo tendance (Lino Art Moon) et un design industriel moderne (Lino Art Urban), avec une finition mate. Il est composé à 98 % de matériaux naturels (biosourcés et minéraux) : huile de lin, farine de bois, résines, minéraux, cosse de café et toile de jute, dont 83 % sont rapidement renouvelables.

Le revêtement est traité avec Neocare™, un traitement de surface sans solvant, exclusif, à base de laque acrylate photo- durcie, obtenu par triple réticulation UV laser. Neocare™ offre une excellente résistance aux rayures ainsi qu’aux produits chimiques présents dans les environnements agressifs tels que l’eau de Javel, les solutions hydroalcooliques, la Bétadine, l’Éosine et les marqueurs, facilitant ainsi l’entretien et prolongeant la durée de vie du revêtement.

Ce traitement évite tout polissage pendant la durée de vie du produit. Il peut néanmoins être poli selon les recommandations habituelles et les souhaits du client.

Les produits garantissent une qualité de l’air intérieur optimale (TVOC à 28 jours selon EN 16516 < 10 µg/m³) et sont classés A+ (meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Ils sont certifiés Floorscore®, M1 et Ange Bleu.

Les revêtements sont 100 % recyclables, composé d’un minimum de 32 % de matériaux recyclés et peut intégrer jusqu’à 40% de matériaux recyclés, entièrement contrôlées et sont conformes à la réglementation REACH et classés Cfl-s1 pour la résistance au feu.

Conçus et fabriqués de manière durable dans une usine certifiée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie), les revêtements sont certifiés Cradle to Cradle™ Silver. Ils disposent d’une Déclaration de Performance Environnementale (EPD) validée par un laboratoire externe, indiquant une neutralité carbone durant les premières étapes de leur cycle de vie ("du berceau à la porte").

Le cordon de soudure Uni permet de rendre les jonctions entre les lés invisibles.

Le produit est antistatique, antibactérien selon ISO 22196 / JIS Z 2801 et antiviral selon ISO 21702

Texte de presciption	octobre 2025