DLW LINODUR SPORT

DLW LINODUR SPORT un revêtement de sol sportif compact en linoléum calandré, au format lé, offrant d’excellentes performances sportives pour les installations sportives intérieures.

Le Linodur Sport répond aux exigences des normes DIN V 18032 et EN 14904.

Il présente une épaisseur de 4 mm, un poids de 4700 g/m² et une longueur de rouleau d’environ 28 ml/

Il se distingue par un design sportif moderne, une structure subtilement grainée et une finition mate. Il est composé à 98 % de matériaux naturels (biosourcés et minéraux) : huile de lin, farine de bois, résines, minéraux, écorce de café et toile de jute, dont 83 % sont rapidement renouvelables. Le Linodur Sport contient jusqu’à 32 % de matières recyclées.

Le revêtement est traité avec Neocare™ est un traitement de surface exclusif à base de laque acrylique photoréticulée, obtenu par un triple réticulation UV Laser. Neocare™ offre un équilibre optimal entre adhérence et glissance, ainsi qu’une excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques. Il résiste aux désinfectants alcoolisés non colorants, aux produits chimiques domestiques, et aux solutions acides ou alcalines sur de courtes périodes.

Il est également compatible avec la cire de handball, qui peut être retirée facilement avec le détergent adapté.

Le traitement Neocare™ évite l’application d’une émulsion ou d’un produit d’entretien après la pose. Néanmoins, il peut être poli si nécessaire, conformément aux recommandations du fournisseur.

Le produit garantit une qualité de l’air intérieur optimale (TVOC à 28 jours selon EN 16516 < 10 µg/m³) et sont classés A+ (meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Ils sont certifiés Floorscore®, M1 et Ange Bleu.

Les revêtements sont 100 % recyclables, composé d’un minimum de 32 % de matériaux recyclés et peut intégrer jusqu’à 40% de matériaux recyclés, entièrement contrôlées et sont conformes à la réglementation REACH et classés Cfl-s1 pour la résistance au feu.

Le Linodur Sport offre une isolation acoustique aux bruits d’impact de 8 dB (EN ISO 717-2).

Il est 100 % à recyclable, conforme REACH et classé Cfl-s1 en réaction au feu.
Il atteint un niveau d’antidérapance R10 selon EN 16165 App B (DIN 51130).

Conçu et fabriqué de manière durable dans une usine certifiée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie). Le Linodur Sport est certifié Cradle to Cradle™ Silver et conforme au label écologique Nordic Swan.

Le cordon de soudure camouflage rend les jonctions entre lés quasiment invisibles.

Le Linodur Sport est antistatique, et possède des propriétés antibactériennes selon ISO 22196 / JIS Z 2801 (>99,99 % d’inhibition de croissance après 24 h) ainsi que des propriétés antivirales selon ISO 21702 (>98,65 % d’activité virucide).

Texte de presciption	octobre 2025