Le revêtement de sol sélectionné est un sol sportif à déformation surfacique SUBFLEX LINODUR constitué d’un revêtement de sol compact Linodur en linoleum calandré de 4.0mm d’épaisseur avec un envers tissé recyclé et d’une sous-construction. La sous-construction est constituée d’un double panneau HDF avec une double structure décalée réalisée en usine d’une épaisseur totale de 18,8mm et d’une mousse haute densité 15mm d’épaisseur. Le revêtement existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5m et de longueur variable jusqu’à 26,5m linéaires. Les panneaux HDF ont une longueur de 1,235m et une largeur de 0,460m et la mousse est sous forme de plaque de 2x1,6m. L’épaisseur totale du système est de 37,8mm.

Le linodur est composé à 98% de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, toile de jute… dont 83% sont rapidement renouvelables. Les décors sont teintés dans la masse pour une réelle durabilité dans le temps. Sa structure compacte associée aux panneaux de bois offre une excellente résistance au poinçonnement statique (≤ 0,5 mm conformément à l’EN1516) et dynamique (roulement des charges lourdes).

Ses caractéristiques sportives lui permettent de répondre aux normes en vigueur pendant toute sa durée de vie (garantie de 12 ans) : l’absorption de chocs, conforme à la norme EN14808 est ≥ 45 % pour un classement A3, la résistance à la déformation verticale selon la norme EN 14809 ≤ 3,5 mm et la résistance à la glissance selon la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110. La résistance à l’abrasion (norme ISO 5470-1) sera ≤ 1000 mg. Pour finir, sa construction permet un rebond de balle ≥ 90%.

Selon la norme ISO21702, le système SUBFLEX LINODUR a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Cfl-s1.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Le fabricant doit être capable de fournir sur demande une déclaration de performance  ainsi qu’un certificat de conformité à la norme EN14904, réalisé par un laboratoire indépendant.

Ce produit est certifié par les fédérations FFV, FFBAD, FFH et FFHandi.