CCTP

# Dalles caoutchouc pour pratique crossfit

Fourniture et pose de dalles caoutchouc de type Gerflor Powershock constituées de la façon suivante :

- Dalles uniformes de 50cm X 50cm

- Epaisseur 30mm

- Classement feu (EN 13501-1) : Cfl S1

- Isolation acoustique (EN ISO 717/2) : 26dB

- Résistance au poinçonnement (EN 1516) : 0,12mm

- Absorption de chocs (EN14808) : 49%

- Les dalles devront être accompagnées de profilés de finition

- les dalles seront livrées avec des connecteurs pour assurer la bonne tenue dans le temps du produit.

Pose selon préconisations du fabricant.