
[image: image2.png]Gerflor

theflooringroup



 

Creation 70 Connect
[image: image1]

Creation 70 Connect est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm, d'un film décors, d’un intercalaire calandré renforcé et d’une sous-couche compacte PVC renforcé de fibres de verre. L'épaisseur totale est de 5mm. 
Il bénéficie d'un traitement de surface photo réticulé anti-encrassement PUR+ Matt, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.
Creation 70 Connect est un produit clipsable permettant une pose avec queues d’arondes exclusives, brevet Gerflor et bénéficie du classement U4P3E2C2 (ATec n°12/20-1793_V1). Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

Creation 70 Connect est compatible avec le passage occasionnel (1 fois par jour) de transpalettes manuels jusqu’à 600kg.
Creation 70 Connect ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 55% de contenu recyclé. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
Texte descriptif

gerflor.fr

[image: image2.png]