Il s’agit d’un document modifiable destiné à faciliter la préparation des devis de projet pour le revêtement de sol sportif Taraflex, présenté sous forme de devis type conforme aux normes de Devis de construction Canada (DCC).

|  | Nom du produit | Méthode d'installation |
| --- | --- | --- |
|  | Taraflex Surface | Installation sur toute la surface avec l'adhésif Gerfix 100 |
|  | Taraflex BleacherBlok | BleacherBlok SV installé sous la zone des gradins |

Comment utiliser ce guide de spécification :

Ce document est conçu pour être modifiable et utilise un langage de spécification destiné à plusieurs scénarios de projet. Choisissez le texte qui correspond aux besoins spécifiques de votre projet et éliminez ou modifiez toute partie qui n'est pas pertinente.

- Les annotations du spécificateur sont présentées en bleu, comme suit : Notes de l'éditeur

- Les sections où le langage doit être adapté aux exigences spécifiques du projet sont marquées par les balises : [insérer] ou [sélectionner le texte].

- En conclusion, assurez-vous de supprimer toutes les notes de l'éditeur ainsi que tout texte optionnel non pertinent dans la version finale du document de spécifications.

Ce document contient des marques déposées appartenant à Gerflor, notamment Taraflex, Isolsport, Gerfix 100, Gerflor T-111, Protecsol et BleacherBlok.

Gerflor CANADA, 1440 Hocquart, Saint -Bruno, QC J3V 6E1 CANADA.

Téléphone : (877) 437-3566 Courriel : gerflorcanada@gerflor.com. Site web : www.gerflorcanada.com  
SECTION 096566 - REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF SOUPLE

- GÉNÉRALITÉS

SOMMAIRE

La section comprend : Revêtement de sol sportif résilient en feuilles de vinyle à usage intérieur.

ACTION SOUMISSIONS

Données sur les produits : Pour chaque type de produit indiqué.

Certifications du fabricant :

Fournir une certification qui identifie avec précision le fabricant de l'équipement d'origine (OEM) du revêtement de sol fourni pour ce projet, y compris le nom, l'adresse et l'emplacement de l'usine du fabricant.

Les fournisseurs de revêtements de sol de marque privée pour ce projet doivent s'identifier comme tels et divulguer intégralement les informations du fabricant d'équipement d'origine énumérées ci-dessus.

Toutes les exigences du " fabricant d’équipement d’origine (OEM)" figurant dans le présent cahier des charges doivent être respectées par l'équipementier, y compris les garanties, les certifications, les qualifications, les données sur les produits, les résultats des essais, les exigences environnementales, les données sur les performances, etc.

Fournir une certification ISO 9001 pour le fabricant des produits spécifiés.

Fournir la certification ISO 14001 pour le fabricant des produits spécifiés.

Résultats des tests en laboratoire :

Fournir un certificat d'essai conforme à la norme ASTM F2772-11 indiquant que le sol sportif fourni est conforme à toutes les exigences de la classification ASTM des sols sportifs d'intérieur, y compris l'absorption des chocs de classe 3. Une certification d'essai par une tierce partie est requise ; la documentation commerciale n'est pas suffisante.

Fournir une certification de test selon la norme ASTM F970 indiquant que le produit Bleacherblok fourni est capable de résister à des charges ponctuelles allant jusqu'à 750 lb/po², avec une indentation résiduelle de moins de 0,127 mm (0,005 pouce).

Dessins d'atelier : Illustration des détails d'installation et de l'emplacement des bordures, des motifs, des lignes de jeu, de l'emplacement des inserts de plancher et des joints.

Échantillons:

Nuancier du fabricant pour la sélection des planchers disponibles avec un minimum de 10 couleurs standard disponibles, y compris 3 visuels de bois.

Échantillons de produits :

Échantillons : dimensions minimales de 15 cm (6 po) sur 24 cm (9 po).

DOCUMENTS D'INFORMATION

Données de qualification :

Pour un fabricant de revêtements de sol souples qualifié.

Pour un installateur de revêtements de sol souples qualifié.

DOCUMENTS DE CLÔTURE

Soumettre trois copies des documents suivants :

Instructions d'entretien du fabricant.

Garantie du fabricant sur les matériaux.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications du fabricant :

Certifié ISO 9001.

Certifié ISO 14001.

Au moins dix ans d'expérience active dans la fabrication et la commercialisation de sols sportifs souples d'intérieur.

Fournisseur d'une formation autorisée pour les installateurs.

Qualifications de l'installateur :

Au moins cinq ans d'expérience dans l'installation de revêtements de sol souples pour sportifs.

Expérience d'au moins cinq projets de taille, de type et de complexité similaires à ceux du présent projet.

Employeur de travailleurs pour ce projet qui sont compétents dans les techniques requises par le fabricant pour l'installation des revêtements de sol souples indiqués.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

Stocker les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans des espaces protégés et secs, à des températures ambiantes comprises dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas inférieures à 13° C (55° F) ni supérieures à 29° C (85° F).

Stocker les rouleaux de revêtement sportif résilient d'intérieur en position verticale, sur une surface plane et lisse, dès leur livraison sur le chantier, conformément aux recommandations du fabricant concernant la méthode d’entreposage vertical (sangles, embouts de protection, etc.)

CONDITIONS SUR LE TERRAIN

Installation du produit :

Pendant l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas moins de 18° C (65° F) dans les espaces destinés à recevoir le revêtement de sol pendant 48 heures avant l'installation, pendant l'installation, et les maintenir après l'installation.

Après l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas à moins de 13° C (55° F) ou plus de 29° C (85° F).

Interdire la circulation pendant l'installation du revêtement de sol et pendant au moins 48 heures après l'installation du revêtement de sol.

Ne poser le revêtement de sol qu'après avoir terminé les autres travaux de finition, y compris la peinture et les travaux en hauteur.

GARANTIE

Garantie limitée spéciale : Formulaire standard du fabricant dans lequel ce dernier s'engage à réparer ou à remplacer les revêtements sportifs défectueux au cours de la période de garantie spécifiée.

La garantie sur les matériaux doit être accordée directement par le fabricant du produit.

Les garanties matérielles des distributeurs de marques privées ne sont pas valables.

Les défaillances comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Défauts de fabrication du matériau.

Défaillance due à l'exposition à l'humidité du substrat jusqu'à 100 % d'humidité relative (HR) lors d'un test effectué conformément à la norme ASTM F2170.

Période de garantie : 15 ans à compter de la date d'achèvement substantiel.

Garantie limitée spéciale : Formulaire standard de l'installateur dans lequel ce dernier accepte de réparer ou de remplacer le revêtement de sol sportif qui ne fonctionne pas en raison d'une mauvaise exécution ou d'une installation défectueuse au cours de la période de garantie spécifiée.

Période de garantie : 2 ans à compter de la date d'achèvement substantiel.

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Documentation LEED™ :

Crédits MR : Pour les produits à contenu recyclé, indiquer le pourcentage en poids du contenu recyclé post-consommation et pré-consommation.

Crédits IEQ : Pour les adhésifs et les revêtements de sol, y compris une déclaration de la teneur en COV.

Certification de la qualité de l'air intérieur :

Les produits de revêtement de sol doivent être certifiés FloorScore®.

La certification FloorScore® prouve la conformité aux critères d'émissions de composés organiques volatils de la norme californienne Section 01350.

La certification FloorScore® prouve la conformité aux exigences de test et de produit du Département californien des services de santé "Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers" (Pratique standard pour le test des émissions de composés organiques volatils provenant de diverses sources à l'aide de chambres environnementales à petite échelle).

La documentation FloorScore® doit inclure le numéro de certificat du produit spécifié.

Certification par le fabricant du traitement bactériostatique et fongicide permanent appliqué en usine dans la masse du produit et non uniquement en surface, conçu pour améliorer la qualité de l'air intérieur et réduire les risques d'asthme et d'allergie associés à la prolifération des bactéries et des moisissures.

Certification des procédures environnementales du fabricant :

Certification ISO 14001 des fabricants d'équipements d'origine (OEM)

COORDINATION

Coordonner la disposition et l'installation du revêtement de sol avec les autres équipements du gymnase.

- PRODUITS

REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF EN FEUILLES DE VINYLE

Fabrication de base : Sous réserve de conformité aux exigences, fournir le revêtement de sol sportif Gerflor Taraflex Surface installé avec un adhésif à haute tolérance à l'humidité sur toute la surface.

Note de l'éditeur :

Sélectionnez l'un des trois paragraphes suivants pour prendre en compte d'autres fabricants :

Si aucune substitution ne sera acceptée :

Limites des substitutions :

Pas de substitutions. Aucune équivalence ne sera considérée.

Si des produits d'autres fabricants sont pris en considération, insérer le nom du fabricant et le nom du produit et/ou le numéro de modèle :

        - Autres fabricants : Sous réserve de la conformité à toutes les exigences de la présente spécification, y compris une couverture adhésive complète capable de tolérer une humidité relative de 100 % de la dalle, fournir des produits de l'un des fabricants suivants :

[Insérer le nom du fabricant de revêtements de sol] : [Insérer le nom/modèle du produit de revêtement de sol] : [Insérer le nom de l'adhésif à haute tolérance à l'humidité]

Si d'autres fabricants sont autorisés à soumettre des demandes d'approbation avant l'appel d'offres :

        - Limites de substitution :

Tous les autres fabricants : Soumettre une demande officielle de substitution avant l'appel d'offres conformément à la Section 012500 - "Procédures de substitution".

L'approbation d'autres fabricants par l'architecte ne dégage pas l'entrepreneur de son obligation de fournir des produits conformes à toutes les exigences de la présente spécification, y compris une couverture adhésive complète et une tolérance à l'humidité de la dalle de 100 %.

Description du produit : Revêtement de sol en feuille de vinyle à endos de mousse à double duromètre conçu pour les applications de revêtement de sol sportif entièrement collé.

Épaisseur totale : Pas moins de 2.1 mm (0,08 pouce).

Épaisseur totale de la couche d'usure : Pas moins de 2,1 mm (0,08 pouces).

Méthode de couture : Soudure à chaud.

Méthode d'adhésion :

Base de conception : Gerfix 100, adhésif à haute tolérance à l'humidité, appliqué sur toute la surface du substrat :

Couverture complète de l'adhésif afin d'éliminer la possibilité d'espaces entre la dalle et le revêtement de sol où l'humidité pourrait s'accumuler ou se condenser et créer un environnement propice à la croissance de moisissures sous le revêtement de sol.

Adhésion totale à la dalle de béton à tous les endroits, éliminant la possibilité de formation de vagues ou de rides causées par le déplacement du sol ou par des charges roulantes qui le déplacent.

Résistance à l'humidité : 100 % d'humidité relative (HR) lors d'un essai selon la norme ASTM F 2170, ou un taux d'émission de vapeur d'eau de 25 livres lors d'un essai selon la norme ASTM F 1869.

Texture de la surface de circulation : Le visuel bois doit avoir une texture gaufrée en grain de bois pour un aspect bois authentique et les couleurs solides doivent avoir une texture gaufrée en " galets " pour un aspect attrayant.

Finition appliquée : Appliquée en usine par le fabricant, permanente et durcie aux UV.

Finition sans cire : Littérature publiée sur le produit indiquant que le fini appliqué en usine est "sans cire - il suffit de nettoyer et de rincer".

Produit de base : Gerflor Protecsol.

Finitions appliquées sur le terrain : Aucune n'est requise ni autorisée.

Taille du rouleau :

Largeur du rouleau : Les rouleaux doivent avoir une largeur minimale de 1,5 m (59 pouces).

Longueur du rouleau :

Les rouleaux de visuels en bois doivent avoir une longueur minimale de 26,4 ml (86 pieds, 6 pouces) afin de réduire au minimum le nombre de coutures finales.

Les rouleaux de couleur unie doivent avoir une longueur minimale de 20,5 m (67 pieds, 3 pouces) pour minimiser la quantité de déchets si des couleurs d'accentuation sont choisies pour les bordures, les touches ou le cercle central.

La longueur du rouleau de revêtement de sol visuel en bois doit être suffisante pour couvrir toute la longueur d'un terrain de basket-ball principal d'une école secondaire, soit 2,1 m (84 pi), sans jonction ni joint de fin de rouleau (bout à bout) à l'intérieur des limites du terrain principal.

Couleur et motif :

Au choix du maître d'ouvrage parmi les couleurs et motifs standard du fabricant.

Le motif du bois doit simuler avec précision l'aspect visuel réel d'un parquet en lames de bois sportif naturel.

Le motif doit reproduire un stock de longueur aléatoire en simulant des longueurs de planches non uniformes allant de 47,5 cm (18 pouces) à 122 cm (48 pouces) avec une largeur de planche maximale de 6,4 cm (2-1/2 pouces).

Le motif du bois ne doit pas comporter de lignes sombres simulant les bords ou les extrémités des planches individuelles.

La texture de la surface doit simuler un grain de bois réaliste et ne doit pas être en relief ou gaufrée.

Critères de performance :

Norme ASTM F 2772-11 pour les sols sportifs intérieurs :

Fournir une certification de conformité pour les quatre catégories de performance de la norme ASTM F2772 sur les sols sportifs intérieurs :

Absorption des chocs/réduction de la force :

N/A

Rebond de la balle :

Minimum 90 % : Réussi

Effet de surface/Coefficient de frottement :

Entre 80-110 : Réussi

Déformation verticale :

Maximum 3,5 mm : Réussi

Limite de charge statique/indentation résiduelle :

ASTM F970; réussite, inférieure ou égale à 0,5 mm

Résistance chimique : ASTM F925 ; passe.

Résistance à l'abrasion : ASTM F510 ; passe

Résistance à la chaleur: ASTM F1514 ; passe.

Flexibilité : ASTM F137 ; passe.

Performance au feu: CAN/ULC-S102.2; FSV: 225 SDV: 105.

Exigences d'entretien de la surface : Surface non cirée ne nécessitant qu'un nettoyage et un rinçage.

Tolérance de conception de l'humidité de la dalle : Humidité relative (HR) maximale de 95 % lors d'un test effectué conformément à la norme ASTM F 2170.

SYSTÈME RÉSISTANT À L'INDENTATION

Note de l’éditeur : Coordonner l’emplacement du BleacherBlok sur les plans.

Produit de base de la conception : Système Gerflor Taraflex BleacherBlok pour une durabilité accrue et une résistance à l'indentation jusqu'à 750 lb/po². sous les gradins.

Emplacement : [Sous la position d'empilage seulement des gradins] ou [Sous la position d'empilage et d'extension des gradins] ou [Tel qu'indiqué sur les dessins].

Critères de performance : Le système BleacherBlok est capable de résister à des charges ponctuelles allant jusqu'à 750 lb/po² selon ASTM F970 avec une indentation résiduelle inférieure à 0,127 mm (0,005 pouce).

Description : Couche de surface supérieure Gerflor Taraflex Surface sur une sous-couche haute densité capable de résister aux charges imposées par les gradins ou autres équipements lourds.

Système : couche d'usure superficielle de 2,1 mm d'épaisseur sur une couche inférieure de sous-couche de support dense installée à des endroits ciblés dans le gymnase.

Couche supérieure d'usure superficielle : Couche d'usure superficielle d'au moins 2,1 mm d'épaisseur, d'un matériau, d'une construction et de caractéristiques identiques à ceux de la couche d'usure du revêtement de sol sportif souple spécifié ailleurs dans cette section.

Sous-couche de support inférieure : Couche de support dense d'une épaisseur appropriée pour assurer une protection contre les charges jusqu'à 750 lb/po². sous les gradins.

Épaisseur totale :  L'épaisseur combinée du système BleacherBlok correspondra à l'épaisseur totale du revêtement de sol sportif souple installé à côté du BleacherBlok.

Adhésif à la dalle de béton ou sous-couche désignée : Gerfix 100 Adhésif à pleine surface avec la même tolérance à l'humidité de la dalle à 100 % HR que l'adhésif utilisé pour le revêtement de sol sportif adjacent.

Adhésif sur BleacherBlok : Gerflor T-111, pose en plein, avec la même tolérance à l’humidité de la dalle à 95 % HR que celle spécifiée pour l’adhésif utilisé avec le revêtement sportif adjacent.

Méthode de jointure : Soudure à la chaleur de la couche d'usure de la surface supérieure pour correspondre au revêtement de sol sportif adjacent.

ACCESSOIRES

Composé de ragréage applicable à la truelle pour une préparation standard de la surface de la dalle : Formule à base de ciment hydraulique modifiée au latex fourni par le fabricant du revêtement de sol.

Tolérance à l'humidité de la dalle : Même tolérance à l'humidité de la dalle que l'adhésif.

Adhésif sur BleacherBlok : Adhésif à haute tolérance à l'humidité recommandé par le fabricant de revêtements de sol sportifs pour le substrat et les conditions indiquées.

Produit de base :  Gerfix 100, adhésif à haute tolérance à l'humidité

Type de couverture : Application complète pour une couverture à 100 %.

Tolérance à l'humidité de la dalle : Jusqu'à 100 % d'humidité relative (HR) lorsque testé selon ASTM F2170.

Utiliser un adhésif à haute tolérance à l'humidité qui ne nécessite pas de test d'humidité et de pH de la dalle de béton.

Adhésifs pour revêtement sportif : Adhésif à haute tolérance à l'humidité recommandé par le fabricant de revêtements de sol sportifs pour le substrat et les conditions indiquées.

Produit de base : Gerflor T-111, adhésif à haute tolérance à l'humidité

Type de couverture : Application complète pour une couverture à 100 %.

Tolérance à l'humidité de la dalle : Jusqu'à 95 % d'humidité relative (HR) lorsque testé selon ASTM F2170.

Baguette de soudage à chaud : Tel que fourni par le fabricant de revêtements sportifs souples d'intérieur. La couleur doit s'harmoniser avec celle du revêtement de sol souple.

Peinture pour lignes de jeu et marqueurs : Système complet, y compris l'apprêt, compatible avec le revêtement de sol et recommandé par les fabricants de revêtements de sol et de peinture.

- EXÉCUTION

EXAMEN

Vérifier ce qui suit :

La zone dans laquelle le revêtement de sol sportif résilient d'intérieur sera installé est sèche, étanche et conforme aux exigences spécifiées.

Les systèmes permanents de chauffage, d'éclairage et de ventilation sont installés et opérationnels.

Les autres travaux, y compris les travaux aériens, susceptibles de causer des dommages, de la saleté, de la poussière ou d'interrompre l'installation ont été achevés ou suspendus.

Aucun matériau ou objet étranger n'est présent sur le support, qui est propre et prêt pour la préparation et l'installation.

La déviation de la surface de la dalle de béton n'est pas supérieure à 4,8 mm (3/16 pouces) dans un rayon de 3 m (10 pieds) lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme ASTM E155.

La dalle de béton est conforme à la norme ACI 302.2R ou équivalent reconnu par l'autorité compétente locale, pour la conception du béton, y compris l'utilisation d'un pare-vapeur à faible perméance directement sous le sous-plancher de béton avec des pénétrations scellées.

PRÉPARATION

Préparer les supports conformément aux recommandations écrites du fabricant afin d'assurer une bonne adhérence du système de revêtement de sol souple.

Supports en béton : Préparer conformément à la norme ASTM F710. Vérifier que les supports sont secs et exempts de produits d'étanchéité, de produits de cure et d'autres additifs. Enlever les revêtements et autres substances incompatibles avec les adhésifs en utilisant les méthodes mécaniques recommandées par le fabricant.

Il n'est pas nécessaire de tester l'humidité et le pH de la dalle de béton, sauf si exigé par la réglementation locale.

Utiliser un composé de ragréage et de réparation à base de ciment, applicable à la truelle, ayant la même tolérance à l’humidité que l’adhésif, pour remplir les creux, trous et autres irrégularités du support. Pour les fissures dormantes et les coupes de scie, se référer aux directives d’installation du fabricant.

Placer les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans les espaces où ils seront installés au moins 48 heures avant la pose. Ne poser les matériaux de revêtement de sol qu'une fois qu'ils ont atteint la même température que l'espace où ils doivent être installés.

Poncer la surface de la dalle de béton.

Balayer puis aspirer les supports immédiatement avant la pose. Après le nettoyage, examiner le support pour vérifier l'absence d'humidité, de sels alcalins, de gravillons, de poussières ou d'autres contaminations. Ne procéder à la pose qu'une fois les conditions insatisfaisantes corrigées.

INSTALLATION DES REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS EN FEUILLES

Généralités :

Se conformer aux instructions d'installation du fabricant de revêtements de sol souples.

Prendre les précautions nécessaires pour minimiser le bruit, les odeurs, la poussière et les désagréments pendant l'installation.

Ajuster le revêtement de façon nette et serrée aux surfaces verticales, aux ancrages d'équipement, aux prises de sol et aux autres interruptions de la surface du sol.

Prolonger le revêtement de sol dans les espaces de pied, les embrasures de porte, les placards et autres ouvertures similaires, sauf indication contraire.

Poser le revêtement de sol comme suit :

Réduire au minimum le nombre de joints et les placer dans des endroits peu visibles.

Localiser les joints comme indiqué sur les dessins d'atelier approuvés.

Revêtements de sol collés : Fixer les produits aux substrats à l'aide d'une couche complète d'adhésif appliquée au substrat conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif et du revêtement de sol.

Joints des revêtements de sol en feuilles de vinyle : Finir les joints pour obtenir des surfaces affleurant les surfaces de plancher adjacentes. Se conformer à la norme ASTM F1516. Découper les joints et utiliser une baguette de soudure à chaud pour fusionner les sections de façon permanente et sans couture.

LIGNES DE JEU ET LOGOS

Tracer les lignes de jeu et les logos conformément aux règlements et diagrammes publiés par les organismes sportifs canadiens compétents reconnus (ex. : Basketball Canada, Volleyball Canada, etc.)

Masquez le sol au niveau des lignes de jeu et des logos et appliquez la peinture de la couleur indiquée pour obtenir des bords nets, tranchants et distincts.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Effectuer les opérations suivantes après avoir terminé l'installation du revêtement de sol sportif souple :

Enlever les marques de la surface du sol.

Balayer puis passer l'aspirateur.

Nettoyer le sol avec une serpillière humide pour éliminer les salissures.

Protéger le revêtement de sol contre les abrasions, les entailles et autres dommages causés par les opérations ultérieures et la mise en place de l'équipement, pendant le reste de la période de construction.

FIN DE LA SECTION