GUIDE DES SPÉCIFICATIONS

Section 09 65 43 - Revêtements de sol en linoléum

Gerflor DLW Linoleum Collection Revêtements de sol en feuilles

Il s'agit d'un document modifiable permettant de préparer les spécifications de projet pour les revêtements de sol en feuilles Gerflor Collection DLW Commercial Linoleum.

Comment utiliser ce guide de spécification :

Ce document est conçu pour être modifiable et utilise un langage de spécification destiné à plusieurs scénarios de projet. Choisissez le texte qui correspond aux besoins spécifiques de votre projet et éliminez ou modifiez toute partie qui n'est pas pertinente.

- Les annotations du spécificateur sont présentées en bleu, comme suit : Notes de l'éditeur

- Les sections où le langage doit être adapté aux exigences spécifiques du projet sont marquées par les balises : [insérer] ou [sélectionner le texte].

- En conclusion, assurez-vous de supprimer toutes les notes de l'éditeur ainsi que tout texte optionnel non pertinent dans la version finale du document de spécifications.

Ce document contient des marques déposées appartenant à Gerflor, notamment DLW, Neocare, Gerfix.

Gerflor CANADA, 214-1440 Hocquart, St-Bruno, QC J3V 6E1 CA

Téléphone : (844) 437-3566 Courriel : gerflorcanada@gerflor.com.

Site web : www.gerflorcanada.com

SECTION 096543 - Revêtements de sol en feuilles de linoléum

- GÉNÉRALITÉS

SOMMAIRE

La section comprend : Les revêtements de sol en feuilles et les assemblages Gerflor DLW Linoleum Collection

ACTION SOUMISSIONS

Données sur les produits : Pour chaque type de produit indiqué.

Certifications du fabricant (OEM) :

Fournir une certification qui identifie avec précision le fabricant de l'équipement d'origine (OEM) du revêtement de sol fourni pour ce projet, y compris le nom, l'adresse et l'emplacement de l'usine du fabricant.

Les fournisseurs de revêtements de sol de marque privée pour ce projet doivent s'identifier comme tels et divulguer intégralement les informations du fabricant d'équipement d'origine énumérées ci-dessus.

Toutes les exigences relatives au "fabricant" doivent être remplies par l'équipementier, y compris les garanties, les certifications, les qualifications, les données sur les produits, les résultats des essais, les exigences environnementales, les données sur les performances, etc.

Fournir les certifications suivantes pour l’OEM des produits spécifiés : ISO 9001

Fournir les certifications suivantes pour l’OEM des produits spécifiés : ISO 14001

Fournir les certifications suivantes pour l’OEM des produits spécifiés : ISO 50001

Dessins : Indiquant les détails de l'installation et l'emplacement des bordures, des motifs, l'emplacement de tout insert de plancher et de tout joint.

Échantillons:

Nuancier du fabricant pour la sélection des sols disponibles.

Échantillons de produits:

Échantillons des échantillons d’un format minimum de 152 mm × 229 mm (6 po × 9 po).

DOCUMENTS D'INFORMATION

Données de qualification :

Pour un fabricant de revêtements de sol souples qualifié.

Pour un installateur de revêtements de sol souples qualifié.

DOCUMENTS DE CLÔTURE

Fournir trois copies imprimées ou électroniques, selon les exigences du projet.:

Instructions d'entretien du fabricant.

Garantie du fabricant sur les matériaux.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications du fabricant :

Certifié ISO 9001.

Certifié ISO 14001.

Certifié ISO 50001.

Au moins dix ans d'expérience active dans la fabrication et la commercialisation de revêtements de sol souples commerciaux.

Qualifications des installateurs :

Au moins cinq ans d'expérience dans l'installation de revêtements de sol souples.

Expérience d'au moins cinq projets de taille, de type et de complexité similaires à ceux du présent projet.

Employeur de travailleurs pour ce projet qui sont compétents dans les techniques requises par le fabricant pour l'installation des revêtements de sol souples indiqués.

Caractéristiques d'essai au feu : Déterminées par des essais sur des produits identiques conformément à la norme CAN/ULC-S102.2, effectués par un organisme d'essai qualifié, y compris la classification exigée et reconnue par les autorités locales compétentes.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

Stocker les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans des espaces protégés et secs, à des températures ambiantes comprises dans la fourchette recommandée par le fabricant, à savoir pas moins de 13 °C (55 °F) et pas plus de 29 °C (85 °F).

Stocker les rouleaux de linoléum d’intérieur sur une surface plane et lisse dès leur livraison sur le site du projet.

CONDITIONS SUR LE TERRAIN

Installation du produit :

Pendant l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas moins de 18° C (65° F) dans les espaces devant recevoir le revêtement une semaine avant l'installation, pendant l'installation, et maintenir après l'installation.

Après l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas moins de 18° C (65° F) ou plus de 29° C (85° F).

Interdire la circulation pendant la pose du revêtement.

Se référer à la fiche technique de l'adhésif pour connaître le délai requis avant la remise en service.

N'installez le revêtement de sol qu'après avoir terminé les autres travaux de finition, y compris la peinture et les travaux en hauteur.

GARANTIE

Le fabricant garantit que les revêtements de sol sont exempts de défauts de fabrication.  Se référer au document de garantie spécifique au produit pour plus de détails et la période de garantie.

La garantie sur les matériaux doit être accordée directement par le fabricant du produit.

Les garanties de matériaux provenant de fournisseurs d'assurance distincts ou tiers ne sont pas valables.

Les garanties matérielles accordées par des distributeurs de marques privées ne sont pas valables.

Les défaillances comprennent notamment les éléments suivants :

Défauts de fabrication des matériaux.

Période de garantie :

Pour les matériaux : 12 ans à compter de la date d'achèvement substantiel.

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Documentation LEED® :

Crédit LEED v4 MR, Building Product Disclosure & Optimization, Sourcing of Raw Materials : Pour les produits ayant un contenu recyclé, indiquer le pourcentage en poids du contenu recyclé post-consommation et pré-consommation.

Crédits LEED v4 EQ : Pour les adhésifs et les revêtements de sol, y compris une déclaration sur la teneur en COV, certification FloorScore®.

Certification de la qualité de l'air intérieur :

Les produits de revêtement de sol doivent être certifiés FloorScore®.

La certification FloorScore® prouve la conformité aux critères d'émissions de composés organiques volatils de la norme californienne Section 01350.

La certification FloorScore® prouve la conformité aux exigences de test et de produit du Département californien des services de santé "Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers" (Pratique standard pour le test des émissions de composés organiques volatils provenant de diverses sources en utilisant des chambres environnementales à petite échelle).

La documentation FloorScore® doit inclure le numéro de certificat du produit spécifié.

Certification des procédures environnementales par le fabricant :

- Certification ISO 14001 du fabricant d'équipement d'origine (OEM), valable au moment de la soumission.

COORDINATION

Coordonner la disposition et l'installation du revêtement de sol avec les autres équipements.

- PRODUITS

REVÊTEMENT DE SOL COMMERCIAL EN LINOLÉUM EN FEUILLES

- Note de l'éditeur : Sélectionnez le design et la description de la collection Gerflor DLW Linoleum aux endroits indiqués.

Produit de base de conception: Description : La collection Gerflor DLW Linoleum est un revêtement de sol homogène en linoléum calandré de 2,5 mm d'épaisseur et de 2 m de large, avec un motif marbré et un support en jute. Le motif coloré se retrouve dans toute la construction homogène et est fabriqué à partir de matières premières naturelles, notamment de l'huile de lin, des résines d'arbres naturelles, de la farine de bois, de la pierre à chaux et des pigments colorés. Le sol est protégé par un traitement de surface polyuréthane Neocare® appliqué en usine.

- [DLW LINO LANDSCAPE [insérer le design] Revêtement de sol en linoléum homogène en feuille de 2,5 mm d’épaisseur, 6 pi 6 po (2 m) de largeur, présentant un motif marbré avec envers en jute. Le revêtement est protégé par un traitement de surface en polyuréthane Neocare® appliqué en usine.

- [DLW LINO URBAN [insérer le design] Revêtement de sol en linoléum homogène en feuille de 2,5 mm d’épaisseur, 6 pi 6 po (2 m) de largeur, présentant un motif marbré avec envers en jute. Le revêtement est protégé par un traitement de surface en polyuréthane Neocare® appliqué en usine.

- [DLW LINO MOON [insérer le design] Revêtement de sol en linoléum homogène en feuille de 2,5 mm d’épaisseur, 6 pi 6 po (2 m) de largeur, présentant un motif marbré avec envers en jute. Le revêtement est protégé par un traitement de surface en polyuréthane Neocare® appliqué en usine.

Note de l'éditeur :

Sélectionnez l'un des trois paragraphes suivants pour prendre en compte d'autres fabricants :

Si aucune substitution n'est acceptée :

Limites des substitutions :

Pas de substitutions.

Si des produits d'autres fabricants sont pris en considération, insérer le nom du fabricant et le nom du produit et/ou le numéro de modèle :

        - Autres fabricants : Sous réserve du respect de toutes les exigences de la présente spécification, fournir des produits de l'un des fabricants suivants :

[Insérer le nom du fabricant de revêtements de sol] : [Insérer le nom/modèle du produit de revêtement de sol].

Si d'autres fabricants sont autorisés, soumettre une demande d'approbation avant l'appel d'offres :

        - Limites de substitution :

Tous les autres fabricants : Soumettre une demande officielle de substitution avant l'appel d'offres, conformément à la section 012500 - "Procédures de substitution".

L'approbation d'autres fabricants par l'architecte ne dégage pas l'entrepreneur de son obligation de fournir des produits conformes à toutes les exigences de la présente spécification.

Description du produit :  Revêtement de sol en feuilles de linoléum conformément à la norme ASTM F2034.

Épaisseur totale : Pas moins de 2,5 mm (0,1 po).

Épaisseur de la couche d'usure : 1,0 mm (0,04 po)

Largeur :  2 m (6'6") de large

Longueur : jusqu'à 30 m (98,5 pieds)

Support :  Jute

Finition appliquée : Neocare® Appliqué en usine par le fabricant, durci aux UV de façon permanente.

Finition sans cire : documentation du produit publiée identifiant la finition appliquée en usine, durcie aux rayons UV, comme « sans cire- il suffit de nettoyer et rincer »

Produit de base : Neocare®

Couleur et motif : Au choix du propriétaire parmi les couleurs et motifs standard du fabricant.

Doit être conforme aux exigences de la Norme ASTM F2034 type I, spécifications pour les revêtements de sol en linoléum en feuilles sans support.

Performance bactériostatique : conforme à la norme ISO 22196

Conformité REACH : 100% conforme à la réglementation REACH

Méthode de couture : Soudure à chaud ou pose ajustée.

Méthode de collage : conformément aux instructions d'installation de Gerflor pour garantir une installation et des performances correctes.

Critères de performance :

ASTM Norme ASTM F2034 type I, spécifications pour les revêtements de sol en linoléum en feuilles sans support.

Fournir un certificat d'essai attestant de la conformité à la norme ASTM F2034.

  - ACCESSOIRES

        - Enduit de nivellement et de ragréage applicable à la truelle : Composé de ragréage insensible à l’humidité à base de ciment hydraulique modifié au latex, approuvée par le fabricant du revêtement de sol.

        - Adhésifs : Type résistant à l'eau recommandé par le fabricant du revêtement de sol pour le substrat et les conditions indiquées.

        - Produit de base : Adhésif Gerflor Gerfix 313 pour Linoleum et Gerfix 196.

Type de couverture : Application sur toute la surface ou sur toute la surface

Adhésif compatible avec des supports présentant une humidité relative jusqu’à 98

- (Selon ASTM F2170)

Produit de base : Adhésif Gerfix 196.

Type de couverture : Application sur toute la surface ou sur toute la surface

Adhésif compatible avec des supports présentant une humidité relative jusqu’à

- 90 % (selon ASTM F2170).

        - Baguette de thermosoudage : Tel que fourni par le fabricant de revêtements de sol intérieurs. La couleur doit s'harmoniser avec celle du revêtement de sol souple.

- EXECUTION

EXAMEN

Vérifier ce qui suit :

La zone dans laquelle le revêtement de sol souple d'intérieur sera installé est sèche, étanche et conforme aux exigences spécifiées.

Les systèmes permanents de chauffage, d'éclairage et de ventilation sont installés et opérationnels.

Les autres travaux, y compris les travaux aériens, susceptibles de causer des dommages, de la saleté, de la poussière ou d'interrompre l'installation ont été achevés ou suspendus.

Aucun matériau ou objet étranger n'est présent sur le support et celui-ci est propre, poreux et prêt pour la préparation et l'installation.

Si nécessaire, vérifier les niveaux de MVER et d'HR conformément aux spécifications de l'adhésif. Le taux d'émission de vapeur d'eau ou l'humidité relative du support doit se situer dans les plages spécifiées, le cas échéant.

Le pH de la surface de la dalle de béton se situe dans la plage spécifiée.

La déviation de la surface de la dalle de béton n'est pas supérieure à 4,8 mm sur 3 m (3/16 po sur 10 pi), conformément à la norme ASTM F710.

La dalle de béton est conforme à la norme ACI 302.2R pour la conception du béton, y compris l'utilisation d'un pare-vapeur à faible perméance directement sous le sous-plancher de béton avec des pénétrations scellées.

PRÉPARATION

Préparer les supports conformément aux recommandations écrites du fabricant afin d'assurer une bonne adhérence du système de revêtement de sol souple.

Supports en béton : Préparer conformément à la norme ASTM F710.

Vérifier que les supports sont secs et exempts de produits d'étanchéité, de produits de cure et d'autres additifs. Enlever les revêtements et autres substances incompatibles avec les adhésifs à l'aide de méthodes mécaniques afin d’obtenir la porosité requise, selon les recommandations du fabricant.

Test d'alcalinité : Procéder à l'installation si les relevés de pH sont conformes aux spécifications données par le fabricant de l’adhésif.

Test d'humidité : Le cas échéant, effectuer le test d'humidité relative ASTM F2170 et ne procéder à l'installation que si les substrats respectent les limites d'humidité relative de l'adhésif sélectionné.  Ou effectuer l'essai ASTM F1869 sur le chlorure de calcium et ne procéder à l'installation que lorsque les substrats sont en dessous du taux maximum d'émission de vapeur d'eau de l'adhésif sélectionné. Lorsqu'un seul protocole d'essai peut être réalisé, l'ASTM F2170 est préféré.

Utiliser un composé de ragréage et de nivellement à base de ciment, appliqué à la truelle et présentant la même tolérance à l'humidité que l'adhésif, pour combler les dépressions, les trous et autres irrégularités du support. Pour les fissures dormantes et les coupes à la scie, se référer aux instructions d'installation du fabricant.

Placer les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans les espaces où ils seront posés au moins 48 heures avant la pose, dans l’emballage d’origine. Ne poser les revêtements de sol qu'une fois qu'ils ont atteint la même température que l'espace où ils doivent être installés.

Préparer mécaniquement la surface de la dalle de béton conformément à la norme ASTM F710.

Balayer puis aspirer les substrats immédiatement avant la pose. Après le nettoyage, examiner le support pour vérifier qu'il n'y a pas d'humidité, de sels alcalins, de gravillons, de poussière ou d'autres contaminations. Ne procéder à la pose seulement une fois les conditions insatisfaisantes corrigées et validées.

INSTALLATION D'UN REVÊTEMENT DE SOL EN LINOLÉUM

Généralités :

Se conformer aux instructions d'installation du fabricant du revêtement de sol en feuilles de linoléum.

Prendre les précautions nécessaires pour minimiser le bruit, les odeurs, la poussière et les désagréments pendant l'installation.

Prolonger le revêtement de sol dans les espaces de plinthe, les embrasures de porte, les placards et autres ouvertures similaires, sauf indication contraire.

Poser le revêtement conformément aux recommandations du fabricant.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Effectuez un nettoyage 72 heures après avoir terminé la pose du revêtement de sol souple :

Enlever les marques sur les surfaces du revêtement de sol.

Balayez puis passez l'aspirateur.

Passer une serpillière humide avec un nettoyant neutre (pH inférieur à 11) pour éliminer les salissures.

N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur sans l'accord du fabricant.

Ne jamais utiliser de décapants à pH élevé ou de tampons abrasifs.

Protéger le revêtement de sol des abrasions, indentations et autres dommages causés par les opérations ultérieures et la mise en place de l'équipement, pendant le reste de la période de construction.

Se référer au guide d’entretien du fabricant pour les soins initiaux avant remise au client.

FIN DE LA SECTION