SUBFLEX TARAFLEX

®

SUPERFÍCIE

O revestimento de piso selecionado é um piso desportivo com deformação superficial SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE, constituído por um revestimento de piso Taraflex® Surface em PVC calandrado com 2,0 mm de espessura, com um verso calandrado reciclado, e por uma subestrutura. A subestrutura é constituída por um painel duplo de HDF com uma estrutura dupla deslocada fabricada em fábrica, com uma espessura total de 18,8 mm, e por uma espuma de alta densidade com 15 mm de espessura. O revestimento está disponível em rolos com 1,5 m de largura e comprimento variável até 26,5 m lineares. Os painéis HDF têm 1,235 m de comprimento e 0,460 m de largura, e a espuma apresenta-se sob a forma de placas de 2 x 1,6 m. A espessura total do sistema é de 35,8 mm.

O revestimento desportivo TARAFLEX SURFACE contém até 88% de materiais de origem biológica, minerais e reciclados, incluindo até 18% de materiais de origem biológica.

Está dotado do tratamento de superfície PROTECSOL®, que facilita a manutenção e evita queimaduras em caso de queda. É constituído por uma cor incorporada na massa ou por um padrão impresso sob uma camada de desgaste incorporada na massa, em PVC plastificado a 100%. O seu complexo de superfície D-MAX de 2 mm oferece uma excelente resistência ao puncionamento estático (≤ 0,5 mm, em conformidade com a norma EN1516) e dinâmico (rolamento de cargas pesadas).

As características desportivas do sistema permitem-lhe cumprir as normas em vigor durante toda a sua vida útil (garantia de 15 anos): a absorção de choques, em conformidade com a norma EN 14808, é ≥ 40 % para uma classificação A3; a resistência à deformação vertical, de acordo com a norma EN 14809, é ≤ 3,5 mm; e a resistência ao deslizamento, de acordo com a norma EN 13036-4, situa-se entre 80 e 110. A resistência à abrasão (norma ISO 5470-1) será ≤ 1000 mg. Por fim, a sua construção permite um ressalto da bola ≥ 90%.

De acordo com a norma ISO 21702, o sistema SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE apresenta uma atividade antibacteriana contra E. coli, S. aureus e MRSA de 99% após 24 horas. Este produto corresponde a uma classificação de resistência ao fogo Bfl-s1.

As emissões de COV no ar aos 28 dias (NF EN 16000) são < 100 µg/m³e estão classificadas como A+ (a melhor classe) no âmbito da rotulagem sanitária. É 100% reciclável. Os resíduos de instalação, bem como os pavimentos em fim de vida sob determinadas condições, podem ser recolhidos e reciclados através do programa Gerflor   «Seconde Vie»

O fabricante deve poder fornecer, mediante pedido, uma declaração de desempenho, bem como um certificado de conformidade com a norma EN14904, emitido por um laboratório independente.

É obrigatório o fornecimento da FDES do pavimento Taraflex®.

Este produto é certificado pelas federações FFV, FFBAD, FFH e FFHandi.