SUBFLEX TARAFLEX

®

SUPERFICIE

El revestimiento de suelo seleccionado es un suelo deportivo con deformación superficial SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE, compuesto por un revestimiento de suelo Taraflex® Surface de PVC calandrado de 2,0 mm de espesor con un reverso calandrado reciclado y una subestructura. La subestructura está compuesta por un panel doble de HDF con una estructura doble escalonada fabricada en fábrica, con un espesor total de 18,8 mm, y una espuma de alta densidad de 15 mm de espesor. El revestimiento se presenta en rollos de 1,5 m de ancho y longitud variable de hasta 26,5 m lineales. Los paneles HDF tienen una longitud de 1,235 m y un ancho de 0,460 m, y la espuma se presenta en placas de 2 x 1,6 m. El espesor total del sistema es de 35,8 mm.

El revestimiento deportivo TARAFLEX SURFACE contiene hasta un 88 % de contenido de origen biológico, mineral y reciclado, incluyendo hasta un 18 % de contenido de origen biológico.

Cuenta con el tratamiento superficial PROTECSOL®, que facilita el mantenimiento y evita quemaduras en caso de caída. Está compuesto por un color en masa o un diseño impreso bajo una capa de desgaste en masa de PVC plastificado al 100 %. Su complejo de superficie D-MAX de 2 mm ofrece una excelente resistencia a la perforación estática (≤ 0,5 mm según la norma EN1516) y dinámica (rodadura de cargas pesadas).

Las características deportivas del sistema le permiten cumplir con las normas vigentes durante toda su vida útil (garantía de 15 años): la absorción de impactos, conforme a la norma EN 14808, es ≥ 40 % para una clasificación A3; la resistencia a la deformación vertical, según la norma EN 14809, es ≤ 3,5 mm; y la resistencia al deslizamiento, según la norma EN 13036-4, se sitúa entre 80 y 110. La resistencia a la abrasión (norma ISO 5470-1) será ≤ 1000 mg. Por último, su construcción permite un rebote de la pelota ≥ 90 %.

Según la norma ISO 21702, el sistema SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE tiene una actividad antibacteriana contra E. coli, S. aureus y MRSA del 99 % tras 24 horas. Este producto corresponde a una clasificación de resistencia al fuego Bfl-s1.

Las emisiones de COV totales al aire a los 28 días (NF EN 16000) son < 100 µg/m³y están clasificadas como A+ (la mejor clase) en el marco del etiquetado sanitario. Es 100 % reciclable. Los restos de instalación, así como los suelos al final de su vida útil bajo determinadas condiciones, pueden recogerse y reciclarse a través del programa «Seconde Vie» de Gerflor

El fabricante debe poder proporcionar, previa solicitud, una declaración de prestaciones, así como un certificado de conformidad con la norma EN 14904, expedido por un laboratorio independiente.

Es obligatorio presentar la FDES del suelo Taraflex®.

Este producto está certificado por las federaciones FFV, FFBAD, FFH y FFHandi.