[image: image1.png]Gerflor





ATTRACTION CLEANTECH

ATTRACTION CLEANTECH est une dalle technique pose libre d'une épaisseur de 5 mm, renforcé par deux grilles en fibre de verre. Ces dalles sont soudées à chaud afin de les rendre résistant à l’eau.

ATTRACTION CLEANTECH dispose d'une couche d'usure en vinyle homogène de 1 mm, fabriquée par un processus continu à haute pression offrant une résistance exceptionnelle au trafic intense et aux charges statiques (classification UPEC pour les locaux UPEC U4P4).

ATTRACTION CLEANTECH bénéficie du traitement de surface Protecsol®2, qui garantit un entretien facile et supprime définitivement la nécessité d’une émulsion acrylique (métallisation). Ce traitement empêche les taches causées par les produits chimiques utilisés dans le secteur de la santé, tels que l’alcool iodé, la Bétadine, l’éosine et les gels hydroalcooliques antibactériens.
ATTRACTION CLEANTECH dispose d’un classement de réaction au feu Bfl-s1, conformément à la norme EN 13501-1.
ATTRACTION CLEANTECH est non émissif de composés organiques volatils, avec des niveaux <10 μg/m³ (TVOC après 28 jours, ISO 16000-6).

Description Produit

gerflor.fr

[image: image1.png]