POWERSHOCK 200

Powershock 200 est un revêtement conçu pour les salles de fitness disponible en dalles de 1mx1m en caoutchouc.

Les dalles ont une épaisseur de 20mm, une absorption de choc de 37% selon la norme EN 14808 et une isolation acoustique de 19dB.

La résistance au poinçonnement des dalles est de 0,15mm selon la norme EN1516.

Powershock 200 est classé Cfl-s1 selon la norme EN 13501-1

Les dalles Powershock 200 sont composées de 80 % de SBR recyclé et sont 100% recyclables.

Powershock 200 est classé A+ selon la norme ISO 16000-6.