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GTI EL5 CONNECT

GTI EL5 CONNECT is een meerlaagse, losliggende vinyltegel met een dikte van 6 mm, versterkt met twee glasvezelnetten. Deze tegels kunnen worden geïnstalleerd met behulp van een in elkaar grijpbaar zwaluwstaart-verbindingssysteem.
De slijtlaag van GTI EL5 CONNECT bestaat uit 2 mm homogeen vinyl, geproduceerd via een continu hogedrukproces en geclassificeerd in slijtagegroep P. Conform de norm EN 649 biedt deze vloerbedekking een uitstekende weerstand tegen zwaar verkeer en intensief gebruik.
Deze vloerbedekking is behandeld met de Evercare™-technologie, waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van polyurethaan-oppervlaktebehandeling zijn verwerkt door middel van UV-laservernetting. Evercare™ zorgt voor eenvoudig onderhoud en voorkomt vlekvorming door diverse chemicaliën die worden gebruikt in industriële en zorgomgevingen, zoals betadine, eosine, antibacteriële handgel en middelen voor biologische decontaminatie. Deze behandeling biedt uitstekende onderhoudseigenschappen en vereist gedurende de volledige levensduur van de vloer geen wasbehandeling.
De koolstofhoudende korrels die over de volledige dikte van het product zijn ingekapseld, in combinatie met de geleidende ruglaag en oppervlaktebehandeling, garanderen optimale en constante geleidende eigenschappen gedurende de gehele levensduur. GTI EL5 CONNECT functioneert als een continu geleidend materiaal: 5 × 10⁴ ≤ Rt ≤ 10⁶ (EN 1081 – IEC 61340-4-1 ≤ 10⁸).
Het product beschikt bovendien over permanente antistatische eigenschappen: < 2000 V (EN 1815) en < 100 V (IEC 61340-4-5).
Daarnaast heeft het product een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS), met waarden van < 10 µg/m³ (TVOC na 28 dagen volgens ISO 16000-6).
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