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             Mipolam EL7
MIPOLAM EL7 is een dissipatieve, flexibele, homogene vinylvloerbedekking, verkrijgbaar in zowel banen als tegels.

Het homogene materiaal van 2 mm wordt gekalanderd en geperst. Het beschikt over permanente antistatische eigenschappen (< 100 V). De vloer functioneert als een continu dissipatieve vloer met een weerstand van 10⁶ < Rt < 10⁸ (EN 1081).

Deze vloerbedekking is behandeld met Evercare®, de nieuwste generatie polyurethaan-oppervlaktebehandeling, verkregen door UV-laservernetting. Evercare® voorkomt vlekvorming door chemische producten die in de gezondheidszorg worden gebruikt, zoals betadine, eosine en antibacteriële handgel, en verhoogt de duurzaamheid van de vloer.

Deze behandeling biedt uitstekende onderhoudseigenschappen en vereist gedurende de volledige levensduur geen wasbehandeling.

Volgens ISO 21702 heeft Mipolam EL7 een antivirale werking tegen humane coronavirussen: het aantal virussen wordt na 2 uur met 99,7% verminderd.

Volgens ISO 22196 heeft Mipolam EL7 een antibacteriële werking tegen E. coli, S. aureus en MRSA van 99% na 24 uur.

MIPOLAM EL7 functioneert als een continu dissipatieve vloer met 10⁶ ≤ Rt ≤ 10⁸. Het beschikt over permanente antistatische eigenschappen (< 100 V). Om de volledige prestaties van het product te garanderen, moet het worden geaard met een ESD-koperstrip (zie afwerkingsdetails).

Het product is 100% ftalaatvrij.

Het product is ongevoelig voor blijvende indrukking, met een waarde van ≤ 0,02 mm (EN ISO 24343-1).

De vloerbedekking voldoet aan EN ISO 10581 met een bindmiddelgehalte van type II, is geschikt voor zwaar belaste verkeersruimten en heeft een brandclassificatie van Bfl-s1.

Het product heeft een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS), met een TVOC-waarde van < 10 µg/m³ na 28 dagen (ISO 16000-6).
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